[image: image1.png]HAYYHO-NPOWU3BOACTBEHHOE OGbEQUHEHUE KpacKo'

e





Эпоксипол-2

Эпоксидный износостойкий наливной пол

•
возможность нанесения на влажный и свежий бетон

•
не содержит органических растворителей

•
водостойкость и водонепроницаемость

•
высокая износостойкость

•
механическая прочность

•
химическая стойкость

•
полуматовая фактура

Эпоксипол-2 – эпоксидный наливной состав для устройства особопрочных финишных бесшовных покрытий на бетонных полах, в том числе с остаточной влажностью.

Эпоксипол-2 – двухкомпонентный самонивелирующийся состав на основе модифицированной эпоксидной смолы. Наливной пол Эпоксипол-2 не имеет неприятного запаха при нанесении, а после высыхания образует прочное и ровное, антискользящее полуматовое покрытие. Отличительными особенностями состава являются: 

•
высокая стойкость к истиранию и абразивному износу;

•
химическая стойкость, водостойкость и водонепроницаемость;

•
возможность эксплуатации в помещениях с полами без гидроизоляции.

Высоконаполненность наливного состава Эпоксипол-2, способствует формированию бесшовного защитного покрытия высокой плотности, формирующего надежный влагоизолирующий барьер, защищающий бетон от разрушения и развития биопоражений. Сбалансированное сочетание качественных характеристик наливного состава Эпоксипол-2 обеспечивает финишному покрытию долговечность и простоту эксплуатации:

•
Модифицированная эпоксидная смола – позволяет наносить покрытие на бетонное основание с остаточной влажностью до 15%, значительно ускоряя процесс монтажа финишного наливного покрытия;

•
Высокое содержание нелетучих веществ – формирует покрытие высокой плотности, отличающееся высокой стойкостью к истирающим нагрузкам, образованию трещин, выбоин и сколов, а также блокирует проникновение влаги к поверхности, надежно защищая от возникновения и распространения плесени и грибка;

•
Активные компоненты - придают финишному покрытию химическую инертность и способствуют адаптации к многочисленным влажным уборкам с применением различных моющих средств бытовой и технической химии.

Для достижения наилучшего результата и долговечности покрытия рекомендуется использовать наливной состав Эпоксипол-2 в комплексной системе:

•
На сухое бетонное основание – с двухкомпонентным эпоксидным грунтом Эпоксол-2MS; 

•
На влажное (до 15%) и старое основание – с водно-эпоксидной гидроизолирующей грунт-пропиткой Эпоксол.

Назначение

Наливной пол Эпоксипол-2 рекомендован к применению в помещениях гражданских и промышленных зданий таких как:

•
торговые и производственные помещения;

•
предприятия пищевой и фармацевтической промышленности;

•
предприятия здравоохранения;

•
детские и медицинские учреждения;

•
складские помещения;

•
авторемонтные мастерские;

•
гаражи и ангары;

•
подвальные помещения.
	Подготовка

	Окрашиваемые поверхности должны быть подготовлены согласно Своду правил СП 29.13330.2011 «Полы» (Актуализированная редакция СНиП 2.03.13-88) и Своду правил для изоляционных и отделочных покрытий СП 71.13330.2017 (СНиП 3.04.01-87).
Подготовка включает следующие операции:

– очистка поверхности,

– шпаклевание трещин и раковин

– просушивание сырых мест до влажности не более 15%
– шлифование с обязательным удалением цементного (известкового) молочка.

	Перед применением Эпоксипола-2 компоненты «А» и «Б» смешать с помощью миксера: сначала перемешать компонент «А» до получения однородного состава (особо тщательно промешать дно и углы тары), затем при перемешивании в емкость с компонентом «А» влить компонент «Б» и перемешивать до однородного состояния. Далее перелить смесь в чистую емкость и там произвести окончательное полное перемешивание – эта операция позволяет избавиться от неперемешанных областей на стенках исходной емкости. 

	Нанесение

	Температура проведения работ
	от +10℃ до +30℃

	Относительная влажность, не более 
	90 %

	Очистка оборудования
	Р-универсал, ксилол, сольвент, ацетон, растворители 646-650, Р-4, Р-5.

	Состав вылить на сухую и чистую поверхность бетона и распределить по подготовленной поверхности шпателем с зубчатыми вставками, ракелем с регулируемым зазором, кельмой, мастерком, шпателем.

	Пузырьки воздуха на поверхности нанесенного состава удаляют игольчатым валиком сразу после нанесения. Для перемещения по свеженалитому составу необходимо использовать специальные игольчатые подошвы. 

	Рекомендуемая толщина выравнивающего слоя данным продуктом 1-3 мм.

Покрытие полностью достигает эксплуатационных показателей при 20℃ через 10 суток после нанесения. С понижением температуры время отверждения увеличивается.

	

	


ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

	Технические условия
	20.30.12-004-01524656-2017

	Основа материала
	Эпоксидная смола

	Температура эксплуатации покрытия
	От -50℃ до + 80℃

	Показатели. Компонент А (полуфабрикат)
	Норма

	Внешний вид
	Вязкая жидкость 

	Условная вязкость по Брукфильду, R-6, 100 обор/мин при температуре (20,0±0,5)℃, мПа×с
	5000-9000

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	95-99

	Степень перетира, (по штрихам) мкм, не более
	40

	Плотность, г/см³
	1,85±0,05

	Компонент Б (отвердитель)
	Норма

	Внешний вид
	Жидкость прозрачного цвета

	Массовая доля нелетучих веществ, %
	98-100

	Плотность, г/см³ к.Б
	1,6±0,1

	Готовая к нанесению смесь (к.А+к.Б)
	

	Время высыхания до степени 3 при (20±2)℃,  ч, не более
	24

	Показатели отвержденного покрытия
	

	Внешний вид покрытия после высыхания
	Однородная глянцевая поверхность

	Цвет покрытия, RAL
	серый

	Толщина нестекающего слоя, мкм, не менее
	50

	Укрывистость, мкм, не более 
	400

	Твердость покрытия по маятниковому прибору, не менее
	0,50

	Жизнеспособность после смешения компонентов при (20±2)℃, ч, не менее
	1

	Блеск покрытия под углом 60º, единицы блеска
	36-80

	Стойкость покрытия к статическому воздействию воды при (20±2)℃, ч, не менее
	72

	Стойкость покрытия к статическому воздействию бензина при (20±2)℃, ч, не менее
	72

	Стойкость покрытия к статическому воздействию 

40% раствора гидроксида натрия при 20℃, ч, не менее
	72

	Стойкость покрытия к статическому воздействию 10% серной кислоты при 20℃, ч, не менее
	72

	Стойкость покрытия к статическому воздействию 37% соляной кислоты при 20℃, ч, не менее
	72


Меры предосторожности
Работы по нанесению композиции проводить в проветриваемом помещении. При проведении работ рекомендуется пользоваться защитными очками, перчатками, средствами защиты дыхания. Не допускать попадания материала на участки кожи. При попадании материала в глаза промыть большим количеством воды!

Хранение
Состав хранить в плотно закрытой таре, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, вдали от приборов отопления и электрических устройств. Температура хранения от минус 40℃ до плюс 40℃.  После хранения при отрицательных температурах состав необходимо выдержать не менее суток при температуре выше 15℃. Беречь от огня.

Гарантийный срок хранения – 6 месяцев со дня изготовления
Тара: 25 кг и по согласованию с заказчиком.
Внимание!

· Поставляется в литографированной таре!

· Этикетка оснащена защитными элементами от подделок!

 Стр. 1

